**SUPER CEM TEMP NE**

SUPER CEM TEMP NE е безевгенолов временен цимент за циментиране на временни възстановявания. Използва се за защита и предпазване на зъбната пулпа при реставрация при ендодонтия.   
**ВНИМАНИЕ:**   
Трябва да се използва само от лекари по дентална медицина съгласно инструкциите.   
Препоръчва се използването на кофердам , за изолация и намаляване на страничните ефекти върху пациенти с история на алергични реакции към този материал.   
Да не се използва при пациенти с кожен обрив , дерматит и история на свръхчуствителност.   
Незабавно прекратяване на използването на този материал при пациенти които получат обрив или свръх чуствителни симптоми по време на използването му.   
Този материал се изпозва само за работа в устата, да се избягва контакт с очите. При случаен контакт с очите, незабавно да се изплакне обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.   
Материала да се използва само от специалисти - лекари по дентална медицина и да не се ползва за други цели.   
Да не се използва след изтичане на срока на годност.   
**ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО:**Цинков окис безевгенолов цимент   
Временен цимент за мостове и коронки инлей/онлей   
Временен цимент за временни и постоянни възстановявания.

**НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ**:   
\*Преди поставянето на цимента:   
Проверете срока на годност и за нарушения в цялоста на опаковката .  
Следвайте инструкцията за употреба.   
Отворете капачката на шприцата и поставете накрайника.   
\* Нанасяне:   
Чрез натискане на буталото на шприцата върху подложка за смесване ще излезе желаното количество материал.   
**Съхранение:** Съхранява се винаги затворено с предпазната капачка. На хладно и сухо място с температура от 2 ⁰С до 27 ⁰С. След употреба се изхвърля по правилата за специални отпадъци.

**Състав:** . Цинков окис ≥ 70 wt.%   
**Опаковка:** 10 гр база + 10 гр катализатор в двойна шприца, капачка и накрайник.

**Характеристики**:   
**Време за полимеризация от 4 до 5 мин**.   
**Твърдост ≤35 MPa   
Дебелина на филма: ≤ 25ϻm**