**ФОТО ПРАЙМЕР за МЕТАЛ**

 Поради идентичните свойства за втвърдяване със светлина, METAL PHOTO PRIMER и мономерите в PASTE OPAQUER, се гарантира отлична адхезия помежду им. Това се постига дори и в подмолите, създадени от перлите за задържане на композита върху метала . Поставете 1-2 капки в легенче и затворете шишето. Нанесете слой върху повърхността на метала, като използвайте четка # 4. Оставете грунда да изсъхне за 30–60 секунди и след това нанесете първия слой опакер и полимеризирайте.

**!!!**  **Моля, обърнете внимание: METAL PHOTO PRIMER не трябва да се втвърдява със светлина, преди да нанесете опакера.**