ATTAQUE Gel

37% Орто фосфорна киселина.

Описание:

Гел за ецване на емайла и дентина.

Презентация:

Продукта се предлага във формата на гел.

ATTQUE Гел: 2х3 г спринцовки

Състав:

37% орто-фосфорна киселина, метилпарааминобензоена киселина, силициев диоксид, синьо багрило и дейонизирана вода.

Показания:

Чрез разяждане на емайла и/или дентина, оформя микро ретенции, което позволява по-добро задържане на композитния материал, който се използва за възстановяване, присъединяване, цементиране и уплътняване.

Техническа информация:

37% орто-фосфорна киселина е най-ефикасна и се използва за въздействие върху емайла или дентина за време от 15 до 30 секунди. Използването при дентина спомага за бързо и общо премахване на горния слой, отварянето на краищата на туболите, което позволява по-дълбоко проникване на лепилата и увеличава механичното задържане на обтуровъчния материал.

Оцветяването на ATTAQUE гел позволява една перфектна визуализация, спомагайки премахването му от зони, където този ефект не е желан. Вискозитетът позволява прецизно поставяне на гела и лесно използване на спринцовката за разпределянето му по работната повърхност.

Инструкции за ползване:

- След профилактиката измийте и подсушете. Изолирането с гумена преграда е препоръчително.

- Прилагайте ATTAQUE гел в зони, които позволяват да се предизвика реакция в продължение на 15 секунди (дентин) и 30 секунди (емайл).

Внимание: Много дълбоки кухини трябва да се третират с калциев хидроокис или да се постави подложка преди използването на ATTAQUE гел. Флуорирани зъби може да имат нужда от повторно приложение.

- Изплакнете обилно подложената на разяждане зона в продължение на 30 секунди.

- Подсушете с въздух, който не съдържа масло.

Специални препоръки:

Избягвайте контакт с кожа и лигавица. В случай на нежелан контакт изплакнете обилно с вода.

След употреба дръпнете плунжера за да освободете налягането в спринцовката.

Не трябва да се поглъща.