BIOCAL

Фотополимерна калциево хидроксидна подложка

Описание:

Леко втвърден калциево хидроокисен цимент.

Неговата специална рецептура с йономерен пълнеж осигурява постоянно изпускане на флуорид. Продуктите на основата на калциев хидроксид се използват много в дълбоки кухини и в случаи, при които могат да се получи микроинфилтриране на пулпа. Новата дентинна рецептура може да бъде сумарно калциево диоксидно алкално Рн, което освен това има анти бактериално действие.

Презентация:

Продукта се представя във форма на паста.

1х2 г спринцовка от BIOCAL дентин.

1х2 г спринцовка от BIOCAL бял.

Не е необходимо да се смесват двете спринцовки, те могат да се използват в зависимост от цвета на зъбите на пациента.

Състав:

Калций (3,53%), диметакрилат уретан етилен, неорганичен пълнеж, бариев сулфат, активирано леко втвърдяване, титанов диоксид и железен окис.

Предназначение:

BIOCAL е предназначен за защита на пулпа и служещ за прикритие на метал или за дентинен материал под възстановителните материали: цименти и други. Също така той усилва опалесциращите свойствана реставриращия материал.

Техническа информация:

BIOCAL е калциев хидроокис леко втвърден и непропускащ излъчване.

BIOCAL не пропуска химически и фотополимеризиращи възстановителни смоли при непълна полимеризация. Продуктът има подобен на дентина цветови нюанс, което спомага за крайния естетичен ефект.

BIOCAL е рецептиран да показва висока устойчивост на разтваряне от фосфорна киселина използвана при разяждащо действие на ецващи гелове.

Също така тази рецептура предоставя възможноста за спойка към метални повърхности действащи като добавка за усилване на здравината. Подобрява опалесциращите свойства на възстановителния материал при ремонт на счупени керамични фасети от протези /като опакер/.

Инструкция за употреба:

І. Непряк изолационен слой на пулпа и активен дентинов пълнител:

1. Изплакнете и подсушете кухината.

2. Изберете BIOCAL (дентинен или бял) и приложете тънък слой макс. 0,2 мм с шпатула или четка.

3. Отстранете излишният материал.

4. Втвърдете в продължение на 20 секунди.

5. Проверете захапката когато това е необходимо.

ІІ. Прикриващ метала пълнител при ремонт на протеза:

1. Приложете гумена преграда /кофердам/.

2. Скосете керамиката или композитния материал.

3. Награпавете метала в зоната за възстановяване с диамантено борче, за да се получи по-добро задържане. Ако не е възможно тази фаза не се изпълнява. BIOCAL осигурява слепване с гладката метална повърхност.

4. Изплакнете и подсушете полето.

5. Изберете цветови нюанс BIOCAL (дентин или бял) и приложете тънък слой макс. 0,2 мм с шпатула или четка само върху метала.

6. Отстранете излишния материал.

7. Втвърдете в продължение на 20 секунди.

8. Продължете възстановяването с композитен материал съгласно инструкцията на производителя.