BIOGLASS R

Описание:

BIOGLASS R е конвенционален стъклен йономерен цимент, който главно се използва за целите на облицовъчни поправки и за АРТ техника.

Представяне:

Продукта се предлага във формата на прах и на течност.

BIOGLASS R прах: 1 х 10 г флакон.

BIOGLASS R течност: 1 х 8 мг флакон.

Състав:

BIOGLASS R прах: калциево алуминиев флуоросиликат, бариев окис и цинков окис.

BIOGLASS R течност: полиакрилна киселина, винена киселина и дейонизирана вода.

Показания:

BIOGLASS C е предназначен за поправки клас І, ІІІ и ІV при преходно никнене на зъби и поправки на ерозионно,  абразионно  разрушаване.

За реконструкция на сърцевини, където е останала венечна структура .

Изпълнение на малки стабилизации или дефекти при ремонти.

Специално предназначен за АВТ техника (атравматично възстановително третиране) при деца, специални пациенти и на пределна възраст.

При облицоване на кухини включващо сандвич техника.

За уплътняване на пукнатини.

За възстановяване на твърдостта на зъби без дeнтинна подкрепа.

Техническа информация:

Стъкленият йономер е много важен материал в съвременната ондонтология, главно поради свойството му на прилепване и освобождаване на флуорида, осигуряващо отлично уплътняване на кухините и кариесна превенция.

Лесна обработка, отлични естетични и механични свойства.

Употребява се при възстановяване на протезни парчета единствено при елементи с повече от 50% дентална структура. Освобождаването на флуорида гарантира антикариесен ефект. Непрекъснато зареждане с флуорид на устната кухина. Това позволява реминерализация на съседните тъкани. Химическото прилепване към денталните структури чрез връзката с калциевите йони, обаче има по-голямо прилепване към емайла отколкото към дентина. При термично разширение и свиване няма  след оперативната чуствителност. Като се имат предвид добрите прилепващи свойства на материала няма необходимост от допълнително предпазване. Биопоносим и хидрофилен, той се явява най-подходящия материал за нашата зъбна структура. Въпреки началната киселинност, калциевият хидроокисен основен цимент се препоръчва и за дълбоки кухини. Освен това флуорида спомага за намаляване на рН на материала. Материалът не пропуска облъчване и високата плътност не позволява значителен теч.

Инструкция за употреба:

Подготовка на кухини:

1. Подгответе кухината.

2. Промийте кухината с вода и подсушете, но не изсушавайте. Използвайте памучно парче и дентинен агитатор в продължение на 10 секунди за отстраняване на повърхностния слой. Изплакнете с вода и подсушете, но не изсушавайте напълно.

3. При случай, при който е непокрита пулпата на зъба, използвайте калциев хидроокисен цимент (BIOCAL).

Време за смесване, работа и втвърдяване/свързване при 23ºС:

Време за смесване: 20 до 30 секунди.

Време за работа: 2 м 20 сек. до 2 м 50 сек.

Време за свързване: 3 до 4 минути.

Съотношение на смесване:

- съотношение прах/течност: 1 (една) мярка прах към 1 (една) капка течност

- идеална пропорция: (м/м): 1,4:1

Преди употреба разклатете флаконите с прах и течност. За точно дозиране на течността обърнете флакона вертикално надолу. Изпуснете въздуха от вътрешността на флакона. След употреба затворете стегнато и двата флакона, за да се избегне проникването на влага.

Техника на възстановяване:

1) отстранете влагата по останалата повърхност с парченце памук или внимателно с въздушна струя. Не изсушавайте.

2) поставете цимента в кухината като използвате спринцовка или подходящ инструмент, проверявайте да не се допуснат въздушни мехурчета.

3) и поставете циментовия разтвор и оформете, ако е необходимо в продължение на първите три минути от времето за работа с цимента.

4) отстранете веднага матрицата и поставете лак по повърхността (BIOFORTY) на възстановяване.

Последна обработка:

Последната обработка и полирането може да бъдат започнати след   първите 6 минути от началото на манипулацията с водна струя. Следващ етап е ажустиране и полиране използвайки твърдоплажни борчета с малка скорост и след това с финни диамантени борчета.

Поставете тънък слой лак или повърхностен уплътнителен материал (BIOFORTY) и помолете пациента да не допуска натиск в зоната поне един час.

Специални грижи

- и цимента и течността при допир с кожата и лигавицата са разяждащи.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТЕЧНОСТТА ДА ВЛИЗА В ДОПИР С ОЧИТЕ И ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН КОНТАКТ С КОЖАТА И С УСТНА ТЪКАН.

- в случай на контакт с устна тъкан или кожа, отстранете незабавно препарата с памучно парцалче напоено с алкохол. Изплакнете с вода.

- в случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете медецинска помощ.

Специални препоръки:

Разклатете праха и течността преди употреба.

Флаконът с течност трябва да бъде поставен настрани и надолу, за да се избегне попадането на въздух. Използвайте здрава шпатула за обработка, а площта на шпатулката трябва да бъде възможно най-малката.

Повърхността на материала след обработка с шпатулата трябва винаги да бъде блестяща.

Нанасянето може да бъде направено като се използва шпатула, заострени връхчета за прилагане или спринцовки за впръскване.

Сгъстяването се прави с охладители, гладилки или топченца стирофом.

По стените се слага усилващ материал, за да се отстранят всякакви въздушни мехурчета и за получаване на по-добра адаптация.

Точно след употребата на манипулационните инструменти, изплакнете със студена вода, за да предовратите втвърдяването и трудното отстраняване на остатъците от материала.

Не използвайте течност и прах от различни йономерни флакони.

След завършване на работата всеки флакон с компоненти на BIOGLASS C трябва да бъде изхвърлен.

Избягвайте директен контакт с продукти на основата на EUGENOL