MASTER FLOW

Описание:

Mикро хибриден, течен фото композит с нисък вискозитет.

Представяне:

Продуктът се предлага във форма на паста.

MASTER FLOW представяне:

1x2гр. спринцовка MASTER FLOW

Състав:

Бисфенол А глисидилметекрилат (34,33%); уретан диметакрилат; неорганичен пълнител (35,70%), титанов диоксид; железен окис и камфорен бензохинон.

Показания:

MASTER FLOW е предназначен за предна и задна окончателна естетическа зъболекарска реставрация като първо приложение (начален слой), под композити (т.е. MASTER FILL), за реставрация на микро кухини, шийни, профилактични, предкътни и кътни зъби, поправки на керамични и композитни реставрации, пломби на зъбни конструкции, свързващо циментиране на керамично и композитно реставриране, за шиниране на зъби против подвижност, спояване на зъбни фрагменти.

Техничека информация:

MASTER FLOW е леко втвърден композит, хибрид с микро частици органично модифициран и показва по-концентрирана устойчивост, повече блясък и по-малко свиване след втвърдяване. Показва силно изтичане и освобождаване на флуор, което позволява достъп при микро кухини. Прилепва дълбоко към емайла при реставрация със смолисти  и стъклени йономери, не се разтваря в устната кухина. Съвместим с всички спойващи (Bond) системи и композити. Не пропуска лъчения.

Време за втвърдяване 40 ± 10 секунди.

Инструкция за употреба:

І. Окончателни естетически реставрации като начален слой:

1. Полирайте с пемзен прах и вода.

2. Продължавайте подготовката на кухината.

3. Изплакнете.

4. Изберете нюанс при все още навлажнен зъб.

5. Поставете гумена преграда.

6. Подложете на разяждане емайла с 37% фосфорна киселина (ATTAQUE GEL) за 15 секунди за дентина и 30 секунди за емайла.

7. Изплакнете обилно с вода за 30 секунди.

8. Подсушете с умерена въздушна струя, но не пресушавайте дентина. Важно е да се подсуши емайла, но да не се пресушава дентина.

9. Приложете спойващ материал (MASTER BOND) според инструкциите на производителя.

10. Приложете MASTER FLOW първи реставрационен слой (начален слой), на дебелина слоеве минимум 1мм и максимум 2 мм.

11. Продължете с композита (т.е. MASTER FILL) съгласно инструкциите на производителя.

ІІ. Естетични зъбни реставрации

1. Полирайте с пемзен прах и вода.

2. Продължавайте подготовката на кухината както го изисква технологията.

3. Изплакнете.

4. Изберете нюанс при все още навлажнен зъб.

5. Поставете гумена преграда.

6. Подложете на разяждане емайла с 37% фосфорна киселина (ATTAQUE GEL) за 15 секунди за дентина и 30 секунди за емайла.

7. Изплакнете обилно с вода за 30 секунди.

8. Подсушете с умерена въздушна струя, но не пресушавайте дентина. Важно е да се подсуши емайла, но да не се пресушава дентина.

9. Приложете спойващ материал (MASTER BOND) според инструкциите на производителя.

10. Приложете MASTER FLOW реставрационен слой, на дебелина  минимум 1мм и максимум 2 мм.

11. Поради високия гланцов ефект не е необходимо крайно полиране.

ІІІ. Поправка на протези и индиректни реставрации:

1. След подготовката на повърхността се нанася силант, направете метална маска (например с BIOCAL).

2. Приложете спойващо вещество(MASTER BOND) според инструкциите на производителя.

3. Поставете MASTER FLOW като напълните кухината на тънки слоеве, дебелина мин. 1 макс. 2 мм.

4. Ажустирайте и полирайте.

Предупреждение:

- дентинно-пулпеният комплекс трябва да се защити с достатъчно основа преди разяждането

- облицовъчните материали на основата на евгенол, действат негативно на  втвърдяването

- за оптимален резултат на втвърдяването, трябва да се използва оборудване с високо качество, разстоянието до реставрираната повърхност трябва да бъде по-малко от 5мм, когато се полимеризира; следвайте строго инструкциите за дебелина на реставрацията и времето за излагане на светлина; невтвърдените композити , могат да доведат до раздразване на дентинно пулпения комплекс, намалявайки механичните свойства и обезцветяване.

- когато работите на големи площи, променяйте позицията на оперативната светлина, за да се избегне ранното установяване на композицията.