PULP FILL

Каналопълнежна паста / силар

Описание:

Средство за запълванена на канали и уплътняване на гутаперча.

Представяне:

Продуктът се предлага в комплект течност и прах.

PULP FILL прах: 1х10мл. флакон

PULP FILL течност: 1х10мл. флакон

Състав:

PULP FILL прах: цинков окис (40%); анхидрит натриев борат; бисмут субкарбонат (15%); хидрогениран колофон.

PULP FILL течност: евгенол и сладко бадемово масло.

Показания:

PULP FILL е ендодонтски цимент за запълване  на кореновия канал.

Техническа информация:

PULP FILL е предназначен за техниките, които използват гута перча за уплътняване. Рецептурата е същата, разработена от Гросман и призната за идеален  цимент за затваряне. Този цимент беше разработен да отговори на изискванията установени от Гросман за перфектен ондодонтски цимент:  те са (1) лепливост: трябва да е лепкав, когато е разбъркан, за да има добра лепливост между щифта и стените на канала;(2) перфектно уплътняване: трябва да осигури перфектно затваряне;(3) не пропуска лъчения, за да бъде наблюдаван с рентгенови лъчи;(4) малки частици: частиците на праха трябва да са много малки, за да се смесват лесно с течността; (5) няма свиване: трябва да не се свива след приложение;(6) не трябва да боядисва зъбната структура;(7) антибактериално действие: трябва да е бактериостатичен или най-малко да не позволява бактериално развитие;(8) трябва да се втвърдява бавно;(9) неразтворим: трябва да е неразтворим в течности;(10) биосъвместим: трябва да е толерантен към тъканите;(11) възможност да се отстранява с обикновени разтворители в случай на необходимост да се махне запълващия материал.

Инструкция за употреба:

1. Изберете размерите на гутаперчата.

2. Поставете на плочката 2 или 3 капки PULP FILL течност, и добавете чрез обработка с шпаклата PULP FILL прах в продължение на 3 минути докато се получи маса с плътна консистенция.

Идеалната консистенция е когато при движение настрани на шпатулата през масата се получава нишково образувание с 2,5 см дължина.

3. След като щифта гута перча е напълно покрит с цимент го поставете в канала и втвърдете съгласно посочената ендодонтска техника.