Poli Temp

е  студено полимеризираща смола за изработване на временни мостове и корони.

Цветова гама: А1,А2,А3,А3.5,В3,С2,D3

Индикации; изработване на временни корони и мостове ( от 3 до 4 елемента ).

Начин на употреба:

Изработване на временна конструкция:

Преди изпиляването, вземете силиконов отпечатък.

След препарирането отново вземате силиконов отпечатък за изработване на гипсов

модел. Отлива се гипсов модел на отпечатъка с препарираните зиби.

В случаите на препарация, достигаща зони под венеца трябва върху гипсовия модел

да се отстрани част от гипса за да се осигури свободен достъп на материала до

препарационната граница.

Ако няма:

- предварителен клиничен отпечатък

- или има липсващи

- или има зъби с нарушена цялост или нежелана форма и разположение,

се моделира с восък желаната кострукция и се прави силиконов отпечатък, за калъп

на смолата.

Отстранява се восъка, положен върху гипсовия модел и се нанася изолираща течност

върху гипса.

Смесване и полимеризация:

Прахът и течноста се смесват в съотношение 2.5 : 1. Изсипете течността в съда за смесване и добавяйте постепено праха, като размесвате с шпатул. Разбърквайте сместа за около 30 секунди. Покрийте сместа и я оставете за около 7 минути при стайна температура (22 градуса). Консистенцията на сместа след престоя е готова за употреба.

Работното време на сместа при стайна температура е 6 минути, но то зависи и се променя от температурата на течността и праха преди смесването, както и от стайната температура. Сместа се размесва старателно отново и  се изсипва и разпределя в силиконовия отпечатък. Всичко това се поставя върху гипсовия модел. След поставянето на сместа в отпечатъка и  притискането върху модела, трябва да изчакате 2-3 минути за да се втвърди материала в желаната форма. Отсранват се излишъците и всичко се поставя в съда под налягане на полимеризатора. Полимеризацията трябва да се извърши при температура на водата 55-60 градуса и налягане 6 бара за 10 минути.

Ако желаете да нанесете инцизална маса е необходимо да оформите повърхността грубо по необходимия начин и да я омажете с течността на Poli Temp. Подготвя се смес от инцизален цвят и с помощта на моделажен инструмент се нанася върху кострукцията.

После се поставя отново в полимеризатора и процесът се повтаря.

Оформяне:

След отстраняване от времения мост / корона на силикона и гипса той се оформя и довършва, чрез обичайните зъботехнически методи.

Съхранение:

Продуктът се съхранява на стайна температура до 25 градуса. Избягвайте прякото му излагане на слънце.

Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Предпазни мерки:

Затваряйте опаковките веднага след употреба. Не използвайте продукта след изтичане  срока  на годност. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Избягвай директен контакт между кожата и невтвърдения материал, както и вдишване на изпарения от течността.

Предупреждение за течността:

Течността е лесно запалима. Дразни очите, дихателната система и кожата.Може да причини чувствителност при контакт с кожата. Съхранявайте шишето на проветриво място и далеч от източници на запалване. Пушенето е забранено по време на работа с материала. Не изхвърляйте в канализацията. Вземете мерки за избягване на електростатични разряди.

Опаковка Poli Temp:

прах – 80 гр.; 500 гр.

течност  - 150 гр.; 500 гр.