PoliCold е студенополимеризираща  пластмаса за поправка и възстановаване на протези.

Цвят:  Pink Veined.

Инструкция за работа:

- Подготовка:  След отстраняване на восъка от протезата, нанесете изолираща течност върху гипсовия модел.

- Смесване:  Препоръчителното съотношение е 18 g прах към 10 g течност. Течността и прахът трябва да се смесват с шпатула за около 30 секунди. Работното  време е  5-9 минути при стайна температура  22°С.

- Полимеризация:  Подобрение на физичните свойства на материала може да се постигне чрез полимеризация в обикновен съд под налягане с вода загрята до 40-45°С, при налягане 6 bar за  20 минути.

Съхранявайте при температура до 25°С! Избягвайте пряката слънчева светлина!

Дръжте далеч от деца!

Затваряйте добре опаковката след употерба!

Опаковка:

Прах – 200 гр.

Течност – 150  гр.