# Bellavest SH

**Инструкция за работа:**

Съотношение прах-течност: 100 гр. Bellavest SH: 25 мл. течност

Време за работа: около 5 мин. при 20○С и 50% съдържание на течност.

Тотално разширение: 1.7% при 80% съдържание на течност, времето за работа е около 4.5 мин. (при 20○С), а разширението - 2.2%. Когато течността е 50%, втвърдяването започва след около 10.5 мин., силата при натиск е 4.2 Мра

Линейното термично разширение - 0.8%. Ако съдържанието на течност е 80%, втвърдяването започва след около 10 мин, силата при натиск е 5.1 Мра, а линейното термично разширение - 0.9%.