**Инструкции за употреба**

Elite HD+ Putty Soft е поливинилсилоксан за първи отпечатък с еластична крайна консистенция, препоръчва се за всички видове отпечатъчни техники: за двуетапна техника (двоен отпечатък) или за едноетапна (едновременен).

Общи инструкции:

* Да не се използва при пациенти, които са алергични към съставките, съдържащи се в материала.
* Пропорциите трябва да се поддържат, за да се осигури желаното време за втвърдяване; увеличаването на дозата на катализатора не ускорява втвърдяването;
* Затворете бурканите веднага след употреба. Не бъркайте капаци и дозирани лъжички.
* Не използвайте латексови ръкавици. Избягвайте контакт на латексови ръкавици с ретракционни корди и препарирани зъби.
* Материалът има висока химическа устойчивост.

**Приложение (ръчно смесване):**

Основата и катализаторът се смесват в съотношение 1: 1 до получаване на равномерен цвят. Материалът се взема от бурканите с дозираща лъжица в цвета му. Не бъркайте лъжици и капаци. Времето за смесване е приблизително 30 секунди.

* **Метод 1 - отпечатък с двойно смесване.**
1. Напълнете лъжицата за отпечатъци с Elite HD+ Putty Soft
2. Нанесете Elite HD+ Regular Body или Elite HD+ Light Body върху областта на отпечатъка. Тази точка трябва да се изпълнява едновременно с предишната.
3. Поставете напълнената лъжица в устата и направете отпечатък.
4. След като изтече времето за втвърдяване, извадете готовия отпечатък от устата.
* **Метод 2 - коригиращ отпечатък.**
1. Напълнете лъжицата за отпечатъци с Elite HD+ Putty Soft и я поставете в устата за необходимото време.
2. След като времето изтече, отстранете предварителния отпечатък от устата.
3. Направете дренажни канали в предварителния отпечатък и отстранете дефектите.
4. След корекцията старателно изплакнете и подсушете предварителния отпечатък.
5. Нанесете Elite HD+ Light Body или Elite HD+ Super Light Body върху областта на отпечатъка и предварителния отпечатък.
6. Поставете в устата и изчакайте да се втвърди.
7. Изсушете окончателния отпечатък и го съхранявайте до изливане.

**Спецификации:**

* Съотношение на смесване: 1:1
* Време за смесване: 30 секунди.
* Време за работа: 2 минути
* Време в устата: 3 минути 30 секунди.
* Общо време за втвърдяване: 5 минути 30 секунди
* Тип втвърдяване: нормално
* Твърдост по Шор: 60
* Деформация на натиск: 1 - 3%
* Еластично възстановяване: >99,0%
* Промяна в линейните размери в рамките на 24 часа: <0,20%
* Трайност на отпечатъците: до две седмици при стайна температура

**Съхранение**: Да се ​​съхранява при температури между 5 и 27oC. Избягвайте пряка слънчева светлина. Не използвайте материал с изтекъл срок на годност. Само за стоматологична употреба.