Инструкция за употреба на Candulor ISO-K Изолираща течност за гипс от пластмаса:

1. Подготовка:

Необходимо е пълно отстраняване на восък (при нужда с разтвор за отстраняване на восък) и добре овлажнена гипсова форма.

За отстраняване на остатъци от восък и мазнини, препоръчително е да се варяте модела само във вода, без използване на препарат

2. Нанасяне:

Изсипете ISO‑K в малка съд и нанесете с мека четка, преди това леко навлажнена с вода.

Моделът трябва да е топъл или вече охладен; не е препоръчително да е твърде горещ при нанасяне.

Нанасяйте равномерно, забранява се образуването на локални „езера“ (pooling).

След като първият слой изсъхне напълно, нанесете втори слой. Уверете се, че първият слой е напълно сух, преди да добавите втория.

Не използвайте сгъстен въздух (compressed air) за отстраняване на излишъка от течността

Съвет за обработка:

Преди употреба, моделът трябва да бъде поддържан или потопен във вода за поне 15 минути при около 40–45 °C (топла вода)

Забележки:

При дълго съхранение може да се образува седимент, който не влияе на изолационните свойства. Просто разклатете бутилката преди употреба, за да разсеете седимента.