**K – 30 S**

K-3 S е топлополимеризираща акрилна пластмаса за изработване на пълни и частични протези, чрез класическа прес-техника и опаковане в кювета.

* Цветове: M26V
* Индикации : тотални и частични протези
* Инструкции за употреба.

Премахването на восъка от кюветата се извършва по познатия начин, до пълното почистване от повърхността на наредените зъби.

 Повърхноста на модела се изолира с изолираща течност и изсушава. За получаване на добра вързка между наредените зъби и плаката на протезата от К-30 S намазваме повърхността на зъбите с течноста на К- 30 S .

* Смесване и опаковане/ пресоване

Препоръчва се 23 гр. от праха да се смеси с 10 гр. течност. Течноста се излива в смесителен съд и към нея се прибавя праха, малко по малко. Двата компонента се размесват с шпатула за около 30 сек. За да се постигне подходящата консистенция е нужно тя да се остави за 30 мин при стайна температура. Работното време на сместа е приблизително 15 мин. То варира в зависимост от температурата на течноста и праха преди тяхното смесване и от температурата на помещението.

Омесете сместа с пръсти и я поставете в кюветата ( препоръчва се тя да е студена), затворете я и я поставете под налягане. Постепенно налягането да се повиши до 80 бара за 10 мин. След това кюветата се поставя в бюгела.

**Полимеризация**Можете да избирате между следните два начина.

* Поставете кюветата с бюгела в съд със студена вода, загрява ме водата до 100 ⁰C и варим 35 – 40 мин.
* Поставете кюветата с бюгела в съд със студена вода , за 30 мин да се загрее до 70⁰C и да се полимеризира още 35 – 40 мин. След това водата се подгрява до 100⁰ С и варенето продължава още 30 – 45 мин.
* Изстудяване - оставя за 30 мин да се охлади и след това се поставя в студена вода.
* Почистване.

Отваря се охладената кювета и се изважда протезата. След това се почиства, оформя и полира с обичайните за лабораторията методи.

* Поправки

Препорчва се използването на студено полимеризиращата пластмаса Polirepar S , чийто цветове най- добре съответстват на цветовете на K- 30 S.

Съхранение:
Да се ​​съхранява при стайна температура до 25 ⁰C. Избягвайте пряко излагане на слънце.

Внимание:
Винаги затваряй те контейнера веднага след употреба.
Да не се използва материала, след изтичане срока на годност.
Дръжте далеч от деца.
Избягвайте директен контакт с кожата и вдишване на изпаренията.

Течноста е силно запалима.

Изпаренията дразнят очите и диихателните пътища.

Възможни са случаи на чуствителност при контакт с кожата.

Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
Да се съхранява далече от източници на запалване.
Пушенето забранено.
Да не се изпуска в канализацията.
Вземете предпазни мерки срещу статичен разряд.

Опаковка:

К-30 S прах - 700 гр.

К – 30 S течност – 500 гр.

Производител:

PoliDent d.o. Slovenija

Вносител:

“ Янев – Дентал “ ЕООД

Стара Загора ул. “Св. Богородица “ 100

Тел: 042 603 287