**Технически характеристики:**

Тегло: бутилка, 500 гр

Плътност: 1,04 g/cm3

Вискозитет: 140-240 cps

Повърхностна твърдост: 74 Shore D

UTS: 8 MPa

EAB: 3 %

Модул на опън: 57 MPa

Якост на удар: 1,91 KJ/m2

**Предпазни мерки:**

Съхранявайте смолата на тъмно и проветриво смолата, при стайна температура.

След отпечатване, моля, съхранявайте използваните смоли в затворена и непрозрачна бутилка. Избягвайте смесването на използвана смола с нова смола.

Дръжте смолата далеч от деца и не излагане на пряка слънчева светлина.

Носете ръкавици и маски, когато използвате смоли. Ако този химикал влезе в контакт с кожата или очите, измийте обилно с вода.

НЕ изхвърляйте смола. След обработване може да се третира като обикновен пластмасов отпадък.