**Технически характеристики:**

Тегло: 250g/500g/1kg на бутилка

Плътност: 1,11 g/cm3

Вискозитет: 70-170 cps

Повърхностна твърдост: 76 Shore D

UTS: 15 MPa

EAB: 22 %

Модул на опън: 110 MPa

Изод назъбена ударна якост: 2,1 KJ/m2

**Предпазни мерки:**

Съхранявайте смолата на тъмно и проветриво смолата, при стайна температура.

След отпечатване, моля, съхранявайте използваните смоли в затворена и непрозрачна бутилка. Избягвайте смесването на използвана смола с нова смола.

Дръжте смолата далеч от деца и не излагане на пряка слънчева светлина.

Носете ръкавици и маски, когато използвате смоли. Ако този химикал влезе в контакт с кожата или очите, измийте обилно с вода.

НЕ изхвърляйте смола. След обработване може да се третира като обикновен пластмасов отпадък.