SHERAUNIVERSAL 					22.12.2005           GA20832A

# Кратко упътване за употреба /корони и мостове/

- SHERA като производител е съчетал всичките си продукти един към друг. Затова не се отклонявайте с други чужди продукти, тъй като при определени обстоятелства могат да повлияят негативно резултата от отливането.

- Съхранение:	През цялата година прахта и течността се съхраняват при температура около 20-23 ºС.

/идеално: температурен шкаф с около 20-23 ºС/.

Течностите са чувствителни към замръзване.

3.    Технически данни:	Съотношение на смесване:	100 г прах : 21мл течност

160 г прах : 34 мл течност

Време за обработка:		6-7 минути

- Експанзионна течност

А/   нормална течност = 100 %-ен концентрат

Б/   течност-екстра с повишена експанзия = 140 %-ен концентрат

/само като добавка към нормалната течност при сплави с много високи стойности на свиване на метала,

напр. NEM/

- Концентрационни разтвори

нормална течност	деминерализирана вода

Отливане на злато, корони, мостове, онлей		около 45 %		55 %

Инлей, конусна техника				около 50 %		50 %

Вторични части					около 65 %		35 %

Сплави от NEM, корони и мостове			около 90-100 %		10-0 %

Тъй като всички сплави имат различни стойности на свиване, концентрацията трябва да се съгласува с конкретната сплав, с която се работи.

6. Обработка:	Излейте течността; изсипете прахта; 15 секунди силно разбъркайте

около 60 секунди разбъркайте под вакуум

Оставете 15 секунди под вакуум без разбъркване

7. Вибрации:	Пълненето на муфите става на най-ниската степен на вибратора.

След като муфата се напълни, не трябва да се оставя да вибрира.

/препоръчваме опаковане без налягане/

8. Конвенционално нагряване:	виж подробното упътване

9. Бързо отливане: Време на втвърдяване: считано 20 минути от започване на смесителния процес.

След втвърдяването муфата се поставя в загрята максимално на 850 ºС пещ и при нужда

продължава да се загрява  в зависимост от крайната температура на сплавите

/ NEM -  около 850ºС/. Задържащо време на крайна температура 45 минути.

Моделиращи пластмаси: Ако се използват моделиращи пластмаси:

А/ или моделажът се оставя 24 часа /без опаковане/, за да се отдели мономера, или

Б/ опакованата муфа за около 30 минути се държи при загрята на 360 ºС пещ и след това

желаната крайна температура се покачва, евентуално след изтичане на 30-те минути муфата

се премества във втора пещ, предварително загрята на крайната температура.

10. Разопаковане:  След около 30 минути след отливане муфите биха могли внимателно да се охладят под

струйка вода. Най-добра стойност на еластичността на сплавите се достига при бавно охлаждане на стайна температура.

SHERAUNIVERSAL

# Упътване за употреба /корони и мостове/

Приложение

Опаковъчна маса за прецизни отливки на корони и мостове за всички дентални сплави за традиционен бавно загряващ метод и бързо отливане.

Технически данни:

Съотношение на смесване:	100 г прах : 21 мл течност,160 г прах : 34 мл течност,

Време за обработка:		6-7 минути

Температура на обработка:	20-23 ºС /прах и течност/ В никакъв случай под 20 ºС!

SHERA като производител е съчетал всичките си продукти един към друг. Затова не се отклонявайте с други чужди продукти, тъй като при определени обстоятелства могат да повлияят негативно резултата от отливането.

Съхранение:	През цялата година прахта и течността се съхраняват при температура около 20-23 ºС.

/иделно: тепературен шкаф с около 20-23 ºС/.

Течностите са чувствителни към замръзване.

Подготовка

Отливни канали 3,0 мм, при масивни части минимум 3,5 мм.

Восъчният моделаж тънко се напръсква или намазва  с SHERAMASTER - шпрей за премахване повърхностните напрежения и веднага се опакова. Филмът не се остава да изсъхне. Никога филмът не се подсушава с въздух под налягане. Всички опаковъчни маси на SHERA са пригодени за опаковане в метални муфи или без муфи.

Експанзионна течност

А/   нормална течност = 100 %-ен концентрат

Б/   течност-екстра с повишена експанзия = 140 %-ен концентрат

/само като добавка към нормалната течност при сплави с много високи стойности на свиване на метала/

За да се съхрани способността за бързо отливане, трябва да се смеси 5-30 % течност-екстра! Никога да не се използва течност-екстра /140%/ чиста или разредена с деминерализирана вода.

Експанзията в голямата си част се направлява от концентрацията на течността. Колкото по-голяма е концентрацията, толкова по-голяма е експанзията /широки отливки/. Колкото повече деминерализирана вода се добавя към концентратите, толкова намалява експанзията /тесни отливки/.

В малки граници експанзията може да варира от количеството течност / до 2 мл/:

Гъста каша - малко повишена експанзия / широки отливки/

Рядка каша - малко намалена експанзия /тесни отливки/.

Гумениците и шпатулите да се използват само за опаковъчна маса. Никога и за гипс. Гумениците трябва да са абсолютно чисти, без остатъци от опаковъчна маса. Надрасканите чаши да се загладят с фина шкурка. Да се оставят напълнени с вода.

Концентрационни разтвори

нормална течност	деминерализирана вода

Отливане на злато, корони, мостове, онлей		около 45 %		55 %

Инлей, конусна техника				около 50 %		50 %

Вторични части					около 65 %		35 %

Сплави от NEM, корони и мостове			около 90-100 %		10-0 %

Тъй като всички сплави имат различни стойности на свиване, концентрацията трябва да се съгласува с конкретната сплав, с която се работи.

Обработка:	-      Излейте течността;

- изсипете прахта;

- 15 секунди силно разбъркайте

- около 60 секунди разбъркайте под вакуум; удължаването на времето за разбъркване може при определени обстоятелства да повлияе гладката повърхност /обороти около 250 оборота в минута, по-високите обороти намаляват експанзията/

- оставете 15 секунди под вакуум без разбъркване

Пълненето на муфите става на най-ниската степен на вибратора.

След като муфата се напълни, не трябва да се оставя да вибрира.

Препоръчваме опаковане без налягане.

По-възможност не използвайте муфа №1 твърде незначителна експанзия.

Муфа №9 да се използва само за големи мостови конструкции; не е пригодена за много единични отливни обекти.

Колкото е по-голямо забърканото количество опаковъчна маса, толкова повече се покачва експанзията.

Ако се работи с муфа, тя се обвива с мека хартия за опаковане. /Хартията не се мокри, тъй като това увеличава експанзията/:

Муфа №3:	1 х хартия за опаковане, по-добри резултати с 2 х хартия за опаковане

Муфа №6:	2 х хартия за опаковане, по-добри резултати с 3 х хартия за опаковане

Ако се отлива без муфа, трябва да се използва награпена от вътрешната страна муфелна система, за да може опаковъчната маса да се дегазира.

За по-добра дегазация се награпява срещулежащата повърхност на отливния конус.

Подгряване и отливане

А/ конвенционално нагряване:

След втвърдяването муфата се поставя в студена пещ.

Скорост на подгряването

1-ва степен до 290 ºС, стъпка на загряване около 3 - 5 ºС в минута, задържане 20 минути

2-ра степен до 590 ºС, стъпка на загряване около 6 - 7 ºС в минута, задържане 20 минути

3-та степен до крайна температура 750-850 ºС, NEM - около 850-950 ºС, загряване около 8 ºС в минута, задържане 45 минути

При отливане под вакуум крайната температура може да се покачи с около 50 ºС.

При отворена пещ времето на въздействие да се удължи с около 15 минути.

Моделиращи пластмаси: Ако се използват моделиращи пластмаси:

А/ или моделажът се оставя 24 часа /без опаковане/, за да се отдели мономера, или

Б/ опакованата муфа за около 30 минути се държи при загрята на 360 ºС пещ и след това

желаната крайна температура се покачва, евентуално след изтичане на 30-те минути муфата

се премества във втора пещ, предварително загрята на крайната температура.

Бързо отливане:

Предимство: Използване на специалните муфи на SHERA.

Тъй като фосфат-съдържащите опаковъчни маси са силно хигроскопични, препоръчваме за бързото отливане само току-що отворено пликче. Отворено пакетче се препоръчва само тогава, когато то не би могло да поеме влага от въздуха /напр. съхраняване в съд с капак/. Иначе съществува опасност от образуване на пукнатини.

Време на втвърдяване: считано 20 минути от започване на смесителния процес.

След втвърдяването муфата се поставя в загрята максимално на 850 ºС пещ и при нуждапродължава да се загрява  в зависимост от крайната температура на сплавите  / NEM - 850-   900 ºС/. Задържащо време на крайна температура 45 минути.

Внимание: Муфите с отливните конуси се поставят надолу върху надупчена или награпена керамична основа /предлага се от SHERA/.

По-възможност след напълването вратата на пещта да не се отваря!

Крайната температура да се удължава минимум с 10 минути на всяка допълнителна муфа, ако едновременно са поставени повече муфи в подгрятата пещ.

Разопаковане:

Около 30 минути след отливане муфите биха могли внимателно да се охладят под струйка вода. Най-добра стойност на еластичността на сплавите се достига при бавно охлаждане на стайна температура.

Други технически указания

Опаковъчните маси съдържат кварц. Ако при обработката се получи прах, от гледна точка на здравна безопасност да се използва фина маска и се включи аспирацията. Фосфатсъдържащите маси никога да не попадат в допир с гипс-съдържащи апарати, маси или съдове. Всички използвани съдове, инструменти и т.н. да се почистват само с вода, никога да не се използват почистващи средства като такива в домакинството: опаковъчната маса не се втвърдява или втвърдява много бавно и е твърде мека.

SHERAUNIVERSAL

# Кратко упътване за употреба /моделно леене/

- SHERA като производител е съчетал всичките си продукти един към друг. Затова не се отклонявайте с други чужди продукти, тъй като при определени обстоятелства могат да повлияят негативно резултата от отливането.

- Съхранение:	През цялата година прахта и течността се съхраняват при температура около 20-23 ºС.

/иделно: тепературен шкаф с около 20-23 ºС/.

Течностите са чувствителни към замръзване.

3.    Регулиране на експанзията:	Дублирмодел: 65-75% нормална течност и 25-35% деминерализирана

вода в зависимост от формата на модела и свиването на сплавта.

Муфа

непременно 50% нормална течност и 50% деминерализирана вода.

4.   Съотношение на смесване:

Дублиране със силикон:		Дублирмодел и муфа:

100 г прах и 21 мл течност

400 г прах и 84 мл течност

Дублиране с гел:			Дублирмодел:	100 г прах и 19-20 мл течност

400 г прах и 76-80 мл течност

Муфа:		100 г прах и 21 мл течност

400 г прах и 84 мл течност

5.   Обработка:				15 секунди  разбъркайте на ръка и 45 секунди  под вакуум

Оставете 15 секунди след  разбъркването

Скорост на разбъркването: 250 оборота в минута.

6.    Вибрации:				Пълненето на муфите става на най-ниската степен на вибратора.

За по-добро излизане на газовете награпете срещуположната на

отливните конуси повърхност.

Силиконовите форми и восъчният моделаж в никакъв случай да не се третират с шпрей за премахване на повърхностните напрежения.

7.   Дублиране с гел:			Преди наливането на опаковъчната маса дублиращата форма от гел

трябва да бъде със стайна температура и суха.

Моделът след 40 минути се изважда и се суши в пещ 25 минути на 160-180 °С и 2 секунди се закалява.

8.   Дублиране със силикон:		Моделът се изважда след 20 минути и се подсушава около 15 минути

на  около 140 °С.

За по-добро задържане на восъка може да използвате SHERA-Modelhaftgrund.

9.   Конвенционално нагряване:		виж подробното упътване

10.Бързо отливане: Време на втвърдяване: считано 20 минути от започване на смесителния процес.

Температура на пещта около 850 ºС пещ и при нужда

Задържащо време на крайна температура около 45 минути.

11. Разопаковане:  Най-рано 30 минути след отливане.

SHERAUNIVERSAL

# Упътване за употреба /моделно леене/

Приложение

Опаковъчна маса за  всички дентални сплави за моделно леене за традиционен бавно загряващ метод и бързо отливане.

Технически данни:

Време за обработка:		4 - 6 минути

Температура на обработка:	Важно: 20-23 ºС /прах и течност/

Съотношение на смесване:	100 г прах : 21 мл течност,160 г прах : 34 мл течност,

SHERA като производител е съчетал всичките си продукти един към друг. Затова не се отклонявайте с други чужди продукти, тъй като при определени обстоятелства могат да повлияят негативно резултата от отливането.

Съотношение на смесване:

Дублиране със силикон:		Ддублирмодел и муфа:

100 г прах и 21 мл течност

400 г прах и 84 мл течност

Дублиране с гел:			Дублирмодел:	100 г прах и 19-20 мл течност

400 г прах и 76-80 мл течност

Муфа:	    	100 г прах и 21 мл течност

400 г прах и 84 мл течност

Температура

Прахта и течността при смесването непременно трябва да имат стайна температура/около 23 °С, температурен шкаф/.

При дублиране с гел опаковъчната маса за модела трябва да бъде по-топла /23-25 °С/.

Подготовка

Моделът от опаковъчна маса се обрязва сух /кръгло/ и откъм основата на модела конично.

Дебелината на опаковъчната маса на най-тънкото място откъм основата на модела трябва да възлиза на 2 см.

Моделите биха могли да се шлайфат паралелно /обвиват се с наслоена хартия или силиконов пръстен/.

При тотални плаки и силно отсепарирани модели това е неприложимо.

Силиконовите форми и восъчният моделаж в никакъв случай да не се третират с шпрей за премахване на повърхностните напрежения.

Приблизителни стойности за регулиране на експанзията /течност : деминерализирана вода/

За модела:

65-75% нормална течност и 25-35% деминерализирана вода в зависимост от формата на модела и свиването на сплавта.

Дублирмодела от опаковъчна маса непременно 50% нормална течност и 50% деминерализирана вода.

Обработка:	-      Излейте течността;

- изсипете прахта;

- 15 секунди  разбъркайте добре на ръка;

-    около 45 секунди разбъркайте под вакуум; обороти около 250 оборота в минута, /по-високите обороти намаляват експанзията/

- оставете 15 секунди под вакуум без разбъркване

Гумениците и шпатулите да се използват само за опаковъчна маса. Никога и за гипс. Гумениците трябва да са абсолютно чисти, без остатъци от опаковъчна маса. Надрасканите чаши да се загладят с фина шкурка.

Вибриране:

Пълненето на муфите става на най-ниската степен на вибратора.

След като муфата се напълни, не трябва да се оставя да вибрира.

Препоръчваме опаковане без налягане.

За по-добро излизане на газовете награпете срещуположната на

отливните конуси повърхност.

Дублиране с гел:

Ако дублиращата форма е охладена със студена вода, трябва дублиращата форма преди наливането на опаковъчната маса  да достигне  стайна температура и да бъде суха. Моделът след 40 минути се изважда и се суши в пещ 25 минути на 160-180 °С и 2 секунди се закалява. След което за 5 минути се връща обратно в сушилния шкаф.

При дублиране с гел не препоръчваме бързо отливане.

Дублиране със силикон:

Моделът се изважда след 20 минути и се подсушава около 15 минути на  около 140 °С. За по-добро задържане на восъка може да използвате SHERA-Modelhaftgrund.

Подгряване и отливане

А/ конвенционално нагряване:

При конвенционалното загряване се достига по-висока експанзия. При определени обстоятелства, в зависимост от конструкцията и сплавта, течността може да се редуцира с около 5-10%.

Скорост на подгряването

1-ва степен при 290 ºС, стъпка на загряване около 3 ºС в минута, задържане 20 минути

2-ра степен при 590 ºС, стъпка на загряване около 6 ºС в минута, задържане 20 минути

3-та степен до крайна температура около 850 ºС /не са необходими по-високи температури/, загряване 8 ºС в минута, задържане 45 минути

При отливане под вакуум крайната температура може да се покачи с около 50 ºС.

При отворена пещ времето на въздействие да се удължи с около 20 минути.

Бързо отливане:

Предимство: Използване на специалните муфи на SHERA.

Тъй като фосфат-съдържащите опаковъчни маси са силно хигроскопични, препоръчваме за бързото отливане само току-що отворено пликче. Отворено пакетче се препоръчва само тогава, когато то не би могло да поеме влага от въздуха /напр. съхраняване в съд с капак/. Иначе съществува опасност от образуване на пукнатини.

Време на втвърдяване: считано 20 минути от започване на смесителния процес.

След втвърдяването муфата се поставя в загрята на 850 ºС пещ и при нужда продължава да се загрява  в зависимост от крайната температура на сплавите. Задържащо време на крайна температура 45 минути.

Внимание: Муфите с отливните конуси се поставят надолу върху надупчена или награпена керамична основа /предлага се от SHERA/.

По-възможност след напълването вратата на пещта да не се отваря!

При бързо отливане не поставяйте повече от половината брой муфи от капацитета на Вашата пещ.

Разопаковане:

Около 30 минути след отливане муфите биха могли внимателно да се охладят под струйка вода. Най-добра стойност на еластичността на сплавите се достига при бавно охлаждане на стайна температура.

Други технически указания

Опаковъчните маси съдържат кварц. Ако при обработката се получи прах, от гледна точка на здравна безопасност да се използва фина маска и се включи аспирацията. Фосфатсъдържащите маси никога да не попадат в допир с гипс-съдържащи апарати, маси или съдове. Всички използвани съдове, инструменти и т.н. да се почистват само с вода, никога да не се използват почистващи средства като такива в домакинството: опаковъчната маса не се втвърдява или втвърдява много бавно и е твърде мека.