# Wirovest

**Инструкция за работа:**

Съотношение прах-течност: 100 g Wirovest : 15 ml течност

Време за работа при 20○С: около 3 мин.

Пълно разширение: около 2.3%.

Сила при натиск: 15 Мра

Термично разширение: 1.15%