Инструкция за употреба DSTVITO acry:

Температура за инжектиране 280-290°

Работно време - 18 min

Налягане – 8.5-9.5 bar

Работно време под налягане - 10 min

Забeлежка: Кюветата трябва да е гореща преди инжектирането