Инструкция за употреба DSTVITO flexi:

Температура за инжектиране -  260°

Работно време - 11 min

Налягане – 8-9.5 bar

Работно време под налягане - 5 min