Инструкция за употреба DSTVITO lux-f:

Температура за инжектиране 270-280°

Работно време - 11 min

Налягане – 8-9.5 bar

Работно време под налягане - 10 min

Забeлежка: Кюветата трябва да е гореща преди инжектирането